| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Отпускная цена за 1 шт. с красящим пигментом и двухслойным водоотталкивающим покрытием BYR с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Красная, черная, жёлто-оранжевая, коричневая | Зелёная | Серая |
| 1. | Пазовая | Длина–420мм, ширина–330мм, высота–50мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2кН. Кроющие размеры: по длине–330...345мм; по ширине–300мм. Расход черепицы на 1м2 кровли–8,9...10,1шт/м2. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 5 750 | 5 900 | 4 300 |
| 2. | Коньковая | Предназначена для обустройства конька и хребта кровли. Длина–450мм, ширина–330мм. Максимальная высота–105мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,5кН. Кроющие размеры: по длине–330...370мм. Расход черепицы на 1м.п. длины конька–2,5...3шт/м.п. Для крепления к коньковому брусу имеется одно отверстие. | 13 700 | 13 800 | 12 400 |
| 3. | Фронтонная (правая, левая) | Предназначена для обустройства фронтона кровли. Длина–420мм, ширина–330мм. Масса 7,5+0,75кг. Кроющие размеры: по длине–330...345мм; по ширине–300мм. Расход черепицы на 1м.п. длины ската кровли–3шт. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 16 600 | 16 700 | 14 400 |
| 4. | Половинчатая | Длина–420мм, ширина–180мм. Масса 2,5+0,25кг. Кроющие размеры: по длине–330...345мм; по ширине–150мм. | 11 600 | 11 800 | 11 000 |

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Отпускная цена за 1 шт. с красящим пигментом и двухслойным водоотталкивающим покрытием BYR с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Красная, черная, оранжевая, коричневая | Зеленая | Серая |
| 5. | Подножечная | Элемент системы безопасности. Предназначена для крепления безопасных решеток, для безопасного передвижения по крыше. Длина–450 мм, ширина–330 мм. Максимальная высота–105 мм. Масса 9,0 +0,90 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине-300 мм. Для крепления к обрешетке имеются два отверстия и специальный выступ для дополнительной обрешетки. | 34 800 | 34 800 | 32 000 |
| 6. | Вентиляционная | Элемент системы вентиляции. Предназначена для вентиляции кровли. Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–95 мм. Масса 6,0 +0,6 кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. Расход черепицы около 0,5% от количества пазовой. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. | 29 200 | 29 200 | 27 500 |
| 7. | Проходная | Предназначена для прохода через кровлю мачты антенны и других систем. Длина–420 мм, ширина–330 мм. Масса 6,5 +0,65 кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. | 28 300 | 28 500 | 26 400 |
| 8. | Снегозадерживающая | Элемент системы снегозадержания. Предназначена для удерживания снега на крыше, уменьшения лавиноопасности. Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–75 мм. Масса 5,0 +0,5 кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. | 26 200 | 26 300 | 24 800 |

Основная (пазовая) черепица выпускается профильной, размером 420×330 мм. и толщиной 12+2мм. Вес одной штуки пазовой черепицы – 4,5+0,45кг. Пазовая черепица упаковывается специальной лентой в пачки по 40 штук. Затем на поддон устанавливаются 6 пачек (240 штук) и упаковываются термоусадочной пленкой, что позволяет избежать повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Цена черепицы указана без стоимости поддонов. По желанию покупателя поддоны являются возвратной тарой. Расход поддонов: на 240 штук рядовой черепицы – 1 поддон.